ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 	ГОСТ

КЛАССА ТОЧНОСТИ В.	 7798-70

Конструкция и размеры	 (СТ СЭВ 4728-84)

Hexagon bolts, product grade B.

Construction and dimensions

Дата введения 01.07.72

1. Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы от 6 до 48 мм.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1, 2.

(Измененная редакция, Изм. № 2-6).

3. Резьба - по ГОСТ 24705. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 27148. Концы болтов - по ГОСТ 12414.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

3а. Радиус под головкой - по ГОСТ 24670.

36. Не установленные настоящим стандартом допуски размеров, отклонений формы и расположения поверхностей и методы контроля - по ГОСТ 1759.1.

3в. Допустимые дефекты поверхности болтов и методы контроля - по ГОСТ 1759.2.

3а - 3в. (Введены дополнительно, Изм. № 4).

4. (Исключен, Изм. № 4).

5. Варианты исполнения головки устанавливает изготовитель.

5а. Допускается изготавливать болты с диаметром гладкой части стержня d1 приблизительно равным среднему диаметру резьбы.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

5б. Допускается для нанесения знаков маркировки изготавливать болты исполнений 1 и 2 с лункой на торцевой поверхности головки с размерами, не снижающими прочность головки, при этом глубина лунки должна быть не более 0,4 k.

(Введен дополнительно, Изм. № 5).

6. Технические требования - по ГОСТ 1759.0.

7. (Исключен, Изм. № 2).

8. Масса болтов указана в приложении 1.

Таблица 1

| Номинальный диаметр резьбы( d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг | крупный | 1 | 1(25 | 1(5 | 1(75 | 2 | 2(5 | 3 | 3(5 | 4 | 4(5 | 5 |
| резьбы | мелкий | - | 1 | 1(25 | 1(5 | 2 | 3 |
| Диаметр стержня d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| Размер «под ключ» S | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |
| Высота головки k | 4(0 | 5(3 | 6(4 | 7(5 | 8(8 | 10(0 | 12(0 | 12(5 | 14(0 | 15(0 | 17(0 | 18(7 | 22(5 | 26(0 | 30(0 |
| Диаметр описанной окружности е( не менее | 10(9 | 14(2 | 17(6 | 19(9 | 22(8 | 26(2 | 29(6 | 33(0 | 37(3 | 39(6 | 45(2 | 50(9 | 60(8 | 71(3 | 82(6 |
| dw( не менее | 8(7 | 11(5 | 14(5 | 16(5 | 19(2 | 22(0 | 24(8 | 27(7 | 31(4 | 33(2 | 38(0 | 42(7 | 51(1 | 59(9 | 69(4 |
| hw | не менее | 0(15 | 0(20 | 0(25 |
|  | не более | 0(6 | 0(8 |
| Диаметр отверстия в стержне d3 | 1(6 | 2(0 | 2(5 | 3(2 | 4(0 | 5(0 | 6(3 | 8(0 |
| Диаметр отверстия в головке d4 Н15 | 2(0 | 2(5 | 3(2 | 4(0 | 5(0 |
| Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 js15 | 2(0 | 2(8 | 3(5 | 4(0 | 4(5 | 5(0 | 6(0 | 6(5 | 7(0 | 7(5 | 8(5 | 9(5 | 11(5 | 13(0 | 15(0 |

Примечания:

1. Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

2. Допускается изготавливать болты с размерами, указанными в приложении 2.

Таблица 2

мм

| Длина | Длина резьбы b и расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне l1 при номинальном диаметре резьбы d (знаком ( отмечены болты с резьбой на всей длине стержня) |
| --- | --- |
| болта( | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
| l | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b | l1 | b |
| 8 | - | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | ( | - | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | ( | - | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 10 | ( | - | ( | - | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 12 | ( | 12 | ( | - | ( | - | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (18) | 14 | ( | 14 | ( | 14 | ( | - | ( | - | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 16 | ( | 16 | ( | 16 | ( | 15 | ( | - | ( | - | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (22) | 18 | 18 | 18 | ( | 18 | ( | 17 | ( | 17 | ( | - | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 21 | 18 | 21 | ( | 21 | ( | 20 | ( | 20 | ( | 19 | ( | - | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (28) | 24 | 18 | 24 | 22 | 24 | ( | 23 | ( | 23 | ( | 22 | ( | 22 | ( | - | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 26 | 18 | 26 | 22 | 26 | ( | 25 | ( | 25 | ( | 24 | ( | 24 | ( | 24 | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (32) | 28 | 18 | 28 | 22 | 28 | 26 | 27 | ( | 27 | ( | 26 | ( | 26 | ( | 26 | ( | 25 | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 31 | 18 | 31 | 22 | 31 | 26 | 30 | 30 | 30 | ( | 29 | ( | 29 | ( | 29 | ( | 28 | ( | 28 | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (38) | 34 | 18 | 34 | 22 | 34 | 26 | 33 | 30 | 33 | ( | 32 | ( | 32 | ( | 32 | ( | 31 | ( | 31 | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 36 | 18 | 36 | 22 | 36 | 26 | 35 | 30 | 35 | 34 | 34 | ( | 34 | ( | 34 | ( | 33 | ( | 33 | ( | 32 | ( | - | ( | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 41 | 18 | 41 | 22 | 41 | 26 | 40 | 30 | 40 | 34 | 39 | 38 | 39 | ( | 39 | ( | 38 | ( | 38 | ( | 37 | ( | 36 | ( | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 46 | 18 | 46 | 22 | 46 | 26 | 45 | 30 | 45 | 34 | 44 | 38 | 44 | 42 | 44 | ( | 43 | ( | 43 | ( | 42 | ( | 41 | ( | 40 | ( | - | - | - | - |
| 55 | 51 | 18 | 51 | 22 | 51 | 26 | 50 | 30 | 50 | 34 | 49 | 38 | 49 | 42 | 49 | 46 | 48 | ( | 48 | ( | 47 | ( | 46 | ( | 45 | ( | - | ( | - | - |
| 60 | 56 | 18 | 56 | 22 | 56 | 26 | 55 | 30 | 55 | 34 | 54 | 38 | 54 | 42 | 54 | 46 | 53 | 50 | 53 | ( | 52 | ( | 51 | ( | 50 | ( | 48 | ( | - | - |
| 65 | 61 | 18 | 61 | 22 | 61 | 26 | 60 | 30 | 60 | 34 | 59 | 38 | 59 | 42 | 59 | 46 | 58 | 50 | 58 | 54 | 57 | ( | 56 | ( | 55 | ( | 53 | ( | - | - |
| 70 | 66 | 18 | 66 | 22 | 66 | 26 | 65 | 30 | 65 | 34 | 64 | 38 | 64 | 42 | 64 | 46 | 63 | 50 | 63 | 54 | 62 | 60 | 61 | ( | 60 | ( | 58 | ( | 58 | ( |
| 75 | 71 | 18 | 71 | 22 | 71 | 26 | 70 | 30 | 70 | 34 | 69 | 38 | 69 | 42 | 69 | 46 | 68 | 50 | 68 | 54 | 67 | 60 | 66 | 66 | 65 | ( | 63 | ( | 63 | ( |
| 80 | 76 | 18 | 76 | 22 | 76 | 26 | 75 | 30 | 75 | 34 | 74 | 38 | 74 | 42 | 74 | 46 | 73 | 50 | 73 | 54 | 72 | 60 | 71 | 66 | 70 | ( | 68 | ( | 68 | ( |
| (85) | 81 | 18 | 81 | 22 | 81 | 26 | 80 | 30 | 80 | 34 | 79 | 38 | 79 | 42 | 79 | 46 | 78 | 50 | 78 | 54 | 77 | 60 | 76 | 66 | 75 | ( | 73 | ( | 73 | ( |
| 90 | 86 | 18 | 86 | 22 | 86 | 26 | 85 | 30 | 85 | 34 | 84 | 38 | 84 | 42 | 84 | 46 | 83 | 50 | 83 | 54 | 82 | 60 | 81 | 66 | 80 | 78 | 78 | ( | 78 | ( |
| (95) | - | - | 91 | 22 | 91 | 26 | 90 | 30 | 90 | 34 | 89 | 38 | 89 | 42 | 89 | 46 | 88 | 50 | 88 | 54 | 87 | 60 | 86 | 66 | 85 | 78 | 83 | ( | 83 | ( |
| 100 | - | - | 96 | 22 | 96 | 26 | 95 | 30 | 95 | 34 | 94 | 38 | 94 | 42 | 94 | 46 | 93 | 50 | 93 | 54 | 92 | 60 | 91 | 66 | 90 | 78 | 88 | ( | 88 | ( |
| (105) | - | - | - | - | 101 | 26 | 100 | 30 | 100 | 34 | 99 | 38 | 99 | 42 | 99 | 46 | 98 | 50 | 98 | 54 | 97 | 60 | 96 | 66 | 95 | 78 | 93 | 90 | 93 | ( |
| 110 | - | - | - | - | 106 | 26 | 105 | 30 | 105 | 34 | 104 | 38 | 104 | 42 | 104 | 46 | 103 | 50 | 103 | 54 | 102 | 60 | 101 | 66 | 100 | 78 | 98 | 90 | 98 | ( |
| (115) | - | - | - | - | 111 | 26 | 110 | 30 | 110 | 34 | 109 | 38 | 109 | 42 | 109 | 46 | 108 | 50 | 108 | 54 | 107 | 60 | 106 | 66 | 105 | 78 | 103 | 90 | 103 | 102 |
| 120 | - | - | - | - | 116 | 26 | 115 | 30 | 115 | 34 | 114 | 38 | 114 | 42 | 114 | 46 | 113 | 50 | 113 | 54 | 112 | 60 | 111 | 66 | 110 | 78 | 108 | 90 | 108 | 102 |
| (125) | - | - | - | - | 121 | 26 | 120 | 30 | 120 | 34 | 119 | 38 | 119 | 42 | 119 | 46 | 118 | 50 | 118 | 54 | 117 | 60 | 116 | 66 | 115 | 78 | 113 | 90 | 113 | 102 |
| 130 | - | - | - | - | 126 | 32 | 125 | 36 | 125 | 40 | 124 | 44 | 124 | 48 | 124 | 52 | 123 | 56 | 123 | 60 | 122 | 66 | 121 | 72 | 120 | 84 | 118 | 96 | 118 | 108 |
| 140 | - | - | - | - | 136 | 32 | 135 | 36 | 135 | 40 | 134 | 44 | 134 | 48 | 134 | 52 | 133 | 56 | 133 | 60 | 132 | 66 | 131 | 72 | 130 | 84 | 128 | 96 | 128 | 108 |
| 150 | - | - | - | - | 146 | 32 | 145 | 36 | 145 | 40 | 144 | 44 | 144 | 48 | 144 | 52 | 143 | 56 | 143 | 60 | 142 | 66 | 141 | 72 | 140 | 84 | 138 | 96 | 138 | 108 |
| 160 | - | - | - | - | 156 | 32 | 155 | 36 | 155 | 40 | 154 | 44 | 154 | 48 | 154 | 52 | 153 | 56 | 153 | 60 | 152 | 66 | 151 | 72 | 150 | 84 | 148 | 96 | 148 | 108 |
| 170 | - | - | - | - | 166 | 32 | 165 | 36 | 165 | 40 | 164 | 44 | 164 | 48 | 164 | 52 | 163 | 56 | 163 | 60 | 162 | 66 | 161 | 72 | 160 | 84 | 158 | 96 | 158 | 108 |
| 180 | - | - | - | - | 176 | 32 | 175 | 36 | 175 | 40 | 174 | 44 | 174 | 48 | 174 | 52 | 173 | 56 | 173 | 60 | 172 | 66 | 171 | 72 | 170 | 84 | 168 | 96 | 168 | 108 |
| 190 | - | - | - | - | 186 | 32 | 185 | 36 | 185 | 40 | 184 | 44 | 184 | 48 | 184 | 52 | 183 | 56 | 183 | 60 | 182 | 66 | 181 | 72 | 180 | 84 | 178 | 96 | 178 | 108 |
| 200 | - | - | - | - | 196 | 32 | 195 | 36 | 195 | 40 | 194 | 44 | 194 | 48 | 194 | 52 | 193 | 56 | 193 | 60 | 192 | 66 | 191 | 72 | 190 | 84 | 188 | 96 | 188 | 108 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | 215 | 49 | 215 | 57 | 214 | 57 | 214 | 61 | 214 | 65 | 213 | 69 | 213 | 73 | 212 | 79 | 211 | 85 | 210 | 97 | 208 | 109 | 208 | 121 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | 235 | 49 | 235 | 57 | 234 | 57 | 234 | 61 | 234 | 65 | 233 | 69 | 233 | 73 | 232 | 79 | 231 | 85 | 230 | 97 | 228 | 109 | 228 | 121 |
| 260 | - | - | - | - | - | - | 255 | 49 | 255 | 57 | 254 | 57 | 254 | 61 | 254 | 65 | 254 | 69 | 253 | 73 | 252 | 79 | 251 | 85 | 250 | 97 | 248 | 109 | 248 | 121 |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 57 | 274 | 57 | 274 | 61 | 274 | 65 | 273 | 69 | 273 | 73 | 272 | 79 | 271 | 85 | 270 | 97 | 268 | 109 | 268 | 121 |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | 57 | 294 | 57 | 294 | 61 | 294 | 65 | 293 | 69 | 293 | 73 | 292 | 79 | 291 | 85 | 290 | 97 | 288 | 109 | 288 | 121 |

Примечания:

1. Болты с размерами длин, заключенными в скобки, применять не рекомендуется.

2. Болты, для которых значения b расположены над ломаной линией, допускается изготавливать с длиной резьбы до головки.

Пример условного обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбы d=12 мм, с размером «под ключ» S=18 мм, длиной l=60 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия:

Болт М12 - 6g(60.58 (S18) ГОСТ 7798-70

То же, исполнения 2, с размером «под ключ» S=19 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:

Болт 2М12(1,25 - 6g(60.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Масса стальных болтов (исполнение 1) с крупным шагом резьбы

| Длина болта | Теоретическая масса 1000 шт. болтов( кг(( при номинальном диаметре резьбы d( мм |
| --- | --- |
| l( мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 8 | 4(306 | 8(668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 4(712 | 9(394 | 16(68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 5(118 | 10(120 | 17(82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 5(524 | 10(850 | 18(96 | 27(89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 5(930 | 11(570 | 20(10 | 29(48 | 43(98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 6(336 | 12(300 | 21(23 | 31(12 | 46(21 | 65(54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 6(742 | 13(020 | 22(37 | 32(76 | 48(45 | 68(49 | 95(81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 7(204 | 13(520 | 23(51 | 34(40 | 50(69 | 71(44 | 99(52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 7(871 | 14(840 | 25(22 | 36(86 | 54(05 | 75(87 | 105(10 | 133(3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 8(537 | 16(330 | 26(92 | 39(32 | 57(40 | 80(29 | 110(60 | 140(2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 8(981 | 17(120 | 28(52 | 40(96 | 59(64 | 83(24 | 114(30 | 144(8 | 193(0 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 9(426 | 17(910 | 29(43 | 42(59 | 61(87 | 86(19 | 118(00 | 149(4 | 198(6 | 237(0 | - | - | - | - | - |
| 35 | 10(090 | 19(090 | 31(28 | 45(34 | 65(24 | 90(62 | 123(60 | 156(3 | 207(0 | 246(9 | 340(6 | - | - | - | - |
| 38 | 10(760 | 20(280 | 33(18 | 48(00 | 68(59 | 95(04 | 129(20 | 163(2 | 215(4 | 256(9 | 353(3 | - | - | - | - |
| 40 | 11(200 | 21(070 | 34(36 | 49(78 | 71(25 | 97(99 | 132(90 | 167(8 | 221(0 | 263(5 | 361(8 | 474(8 | - | - | - |
| 45 | 12(310 | 23(040 | 37(45 | 54(22 | 77(30 | 105(70 | 142(10 | 179(4 | 235(0 | 280(1 | 373(0 | 500(9 | - | - | - |
| 50 | 13(420 | 25(020 | 40(53 | 58(67 | 83(35 | 113(60 | 152(40 | 190(9 | 249(0 | 296(7 | 404(1 | 526(9 | 834(5 | - | - |
| 55 | 14(530 | 26(990 | 43(62 | 63(11 | 89(39 | 121(50 | 162(40 | 203(7 | 263(1 | 313(3 | 425(3 | 553(0 | 872(1 | 1304 | - |
| 60 | 15(640 | 28(970 | 46(70 | 67(55 | 95(44 | 129(40 | 172(40 | 216(0 | 278(9 | 329(9 | 446(5 | 579(0 | 909(8 | 1356 | - |
| 65 | 16(760 | 30(940 | 49(79 | 71(99 | 101(50 | 137(30 | 182(40 | 228(4 | 293(8 | 348(8 | 467(7 | 605(1 | 947(4 | 1407 | 2009 |
| 70 | 17(870 | 32(910 | 52(87 | 76(44 | 107(50 | 145(20 | 192(40 | 240(7 | 308(8 | 366(5 | 491(1 | 631(1 | 985(0 | 1458 | 2076 |
| 75 | 18(980 | 34(890 | 55(96 | 80(88 | 113(60 | 153(10 | 202(40 | 253(0 | 323(7 | 384(3 | 513(6 | 659(7 | 1023(0 | 1509 | 2143 |
| 80 | 20(090 | 36(860 | 59(04 | 85(33 | 119(60 | 161(00 | 212(40 | 265(0 | 338(6 | 402(1 | 536(1 | 687(5 | 1061(0 | 1561 | 2211 |
| 85 | 21(200 | 38(840 | 62(13 | 89(77 | 125(70 | 168(90 | 222(40 | 277(7 | 353(6 | 419(8 | 558(6 | 715(2 | 1098(0 | 1612 | 2278 |
| 90 | 22(310 | 40(810 | 65(21 | 94(20 | 131(70 | 176(80 | 232(40 | 290(1 | 368(5 | 437(6 | 581(0 | 743(0 | 1141(0 | 1663 | 2345 |
| 95 | - | 42(790 | 68(30 | 98(64 | 137(80 | 184(70 | 242(40 | 302(4 | 383(4 | 455(4 | 603(5 | 770(8 | 1181(0 | 1715 | 2412 |
| 100 | - | 44(760 | 71(38 | 103(10 | 143(80 | 192(60 | 252(40 | 314(7 | 398(3 | 473(2 | 626(0 | 798(5 | 1221(0 | 1766 | 2479 |
| 105 | - | - | 74(47 | 107(50 | 149(90 | 200(50 | 262(40 | 327(1 | 413(3 | 490(9 | 648(5 | 826(3 | 1261(0 | 1826 | 2546 |
| 110 | - | - | 77(55 | 112(00 | 155(90 | 208(40 | 272(30 | 339(4 | 428(2 | 508(7 | 671(0 | 854(1 | 1301(0 | 1880 | 2614 |
| 115 | - | - | 80(63 | 116(40 | 162(00 | 216(30 | 282(30 | 351(8 | 443(1 | 526(5 | 693(5 | 881(8 | 1341(0 | 1934 | 2690 |
| 120 | - | - | 83(72 | 120(90 | 168(00 | 224(20 | 292(30 | 364(1 | 458(1 | 544(2 | 716(0 | 909(6 | 1381(0 | 1989 | 2760 |
| 125 | - | - | 86(80 | 125(30 | 174(00 | 232(10 | 302(30 | 376(4 | 473(0 | 562(0 | 738(5 | 937(4 | 1421(0 | 2043 | 2831 |
| 130 | - | - | 89(89 | 129(70 | 180(10 | 240(00 | 312(30 | 388(8 | 487(9 | 579(8 | 761(0 | 965(2 | 1461(0 | 2098 | 2903 |
| 140 | - | - | 96(06 | 138(60 | 192(20 | 255(80 | 332(30 | 413(5 | 517(8 | 615(3 | 806(0 | 1021(0 | 1541(0 | 2207 | 3045 |
| 150 | - | - | 102(18 | 147(50 | 204(30 | 271(60 | 352(30 | 438(1 | 547(6 | 650(8 | 850(1 | 1076(0 | 1621(0 | 2315 | 3187 |
| 160 | - | - | 108(38 | 156(40 | 216(40 | 287(40 | 372(30 | 462(8 | 577(5 | 686(4 | 895(9 | 1132(0 | 1701(0 | 2424 | 3329 |
| 170 | - | - | 114(58 | 165(30 | 228(50 | 303(20 | 392(30 | 487(5 | 607(4 | 721(9 | 940(9 | 1188(0 | 1780(0 | 2533 | 3471 |
| 180 | - | - | 120(68 | 174(20 | 240(60 | 319(00 | 412(30 | 512(2 | 637(2 | 757(5 | 985(9 | 1243(0 | 1860(0 | 2642 | 3614 |
| 190 | - | - | 126(88 | 183(10 | 252(70 | 333(80 | 432(30 | 536(9 | 667(1 | 793(0 | 1031(0 | 1299(0 | 1940(0 | 2751 | 3756 |
| 200 | - | - | 133(08 | 191(90 | 264(70 | 350(60 | 452(20 | 561(5 | 697(0 | 828(6 | 1076(0 | 1354(0 | 2020(0 | 2860 | 3898 |
| 220 | - | - | - | 209(70 | 228(90 | 382(20 | 492(20 | 610(9 | 756(7 | 899(6 | 1166(0 | 1465(0 | 2180(0 | 3077 | 4182 |
| 240 | - | - | - | 227(50 | 313(10 | 413(80 | 532(20 | 660(3 | 816(4 | 970(8 | 1256(0 | 1576(0 | 2340(0 | 3295 | 4466 |
| 260 | - | - | - | 245(20 | 337(60 | 445(40 | 572(20 | 709(6 | 876(1 | 1042(0 | 1346(0 | 1687(0 | 2500(0 | 3513 | 4751 |
| 280 | - | - | - | - | 361(50 | 476(90 | 612(20 | 759(0 | 935(9 | 1113(0 | 1436(0 | 1798(0 | 2660(0 | 3730 | 5035 |
| 300 | - | - | - | - | 385(70 | 508(50 | 652(20 | 808(3 | 995(6 | 1184(0 | 1526(0 | 1910(0 | 2820(0 | 3948 | 5319 |

(Измененная редакция( Изм. № 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Дополнительные требования(

отражающие потребности народного хозяйства

Размеры в мм

| Номинальный диаметр резьбы d | 10 | 12 | 12 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер «под ключ» S | 17 | 19 | 22 | 32 |
| Диаметр описанной окружности е( не менее | 18(7 | 20(9 | 23(9 | 35(0 |
| dw( не менее | 15(5 | 17(2 | 20(1 | 29(5 |
| Длина | 10 | Теоретическая масса | 18(10 | - | - | - |
| болта | 12 | 1000 шт. болтов | 19(24 | - | - | - |
| l | 14 | (исполнение 1) | 20(38 | 29(75 | - | - |
|  | 16 | с крупным шагом | 21(52 | 31(34 | 46(52 | - |
|  | 18 | резьбы( кг( | 22(65 | 32(98 | 48(75 | - |
|  | 20 |  | 23(79 | 34(62 | 50(09 | - |
|  | 22 |  | 24(93 | 36(26 | 53(23 | - |
|  | 25 |  | 26(64 | 38(72 | 56(59 | - |
|  | 28 |  | 28(34 | 41(18 | 59(94 | - |
|  | 30 |  | 29(48 | 42(82 | 62(18 | 180(6 |
|  | 32 |  | 30(85 | 44(45 | 64(41 | 186(2 |
|  | 35 |  | 32(70 | 47(20 | 67(78 | 194(6 |
|  | 38 |  | 34(55 | 49(86 | 71(13 | 203(0 |
|  | 40 |  | 35(78 | 51(64 | 73(79 | 208(6 |
|  | 45 |  | 38(87 | 56(08 | 79(84 | 222(6 |
|  | 50 |  | 41(95 | 60(53 | 85(89 | 236(6 |
|  | 55 |  | 45(04 | 64(97 | 91(93 | 250(7 |
|  | 60 |  | 48(12 | 69(41 | 97(98 | 266(5 |
|  | 65 |  | 51(21 | 73(85 | 104(00 | 281(4 |
|  | 70 |  | 54(29 | 78(30 | 110(00 | 296(4 |
|  | 75 |  | 57(38 | 82(74 | 116(10 | 311(3 |
|  | 80 |  | 60(46 | 87(19 | 122(10 | 326(2 |
|  | 85 |  | 63(55 | 91(63 | 128(20 | 341(2 |
|  | 90 |  | 66(63 | 96(06 | 134(20 | 356(1 |
|  | 95 |  | 69(72 | 100(50 | 140(30 | 371(0 |
|  | 100 |  | 72(80 | 105(00 | 146(30 | 385(9 |
|  | 105 |  | 75(89 | 109(40 | 152(40 | 400(9 |
|  | 110 |  | 78(97 | 113(90 | 158(40 | 415(8 |
|  | 115 |  | 82(05 | 118(30 | 164(50 | 430(7 |
|  | 120 |  | 85(14 | 122(80 | 170(50 | 445(7 |
|  | 125 |  | 88(22 | 127(20 | 176(50 | 460(6 |
|  | 130 |  | 91(31 | 131(60 | 182(60 | 475(5 |
|  | 140 |  | 97(48 | 140(50 | 194(70 | 505(4 |
|  | 150 |  | 103(60 | 149(40 | 206(80 | 535(2 |
|  | 160 |  | 109(80 | 158(30 | 218(90 | 565(1 |
|  | 170 |  | 116(00 | 167(20 | 231(00 | 595(0 |
|  | 180 |  | 122(10 | 176(10 | 243(10 | 624(7 |
|  | 190 |  | 128(30 | 185(00 | 255(20 | 654(7 |
|  | 200 |  | 134(50 | 193(80 | 267(20 | 684(6 |
|  | 220 |  | - | 211(60 | 291(40 | 744(3 |
|  | 240 |  | - | 229(40 | 315(60 | 804(0 |
|  | 260 |  | - | 247(10 | 339(80 | 863(7 |
|  | 280 |  | - | - | 364(00 | 923(5 |
|  | 300 |  | - | - | 388(20 | 983(2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (Введено дополнительно( Изм. № 5( измененная редакция( Изм. № 6).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И. Н. Недовизий, канд. техн. наук; Б. М. Ригмант; В. И. Мокринский, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 04.03.70 № 270

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4728-84

4. ВЗАМЕН ГОСТ 7798-62

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД( на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД( на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 1759.0-87 | 6 | ГОСТ 24670-81 | 3а |
| ГОСТ 1759.1-82 | 3б | ГОСТ 24705-81 | 3 |
| ГОСТ 1759.2-82 | 3в | ГОСТ 27148-86 | 3 |
| ГОСТ 12414-66 | 3 |  |  |

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в феврале 1974 г., марте 1981г., марте 1985 г., марте 1989 г., июле 1995 г. (ИУС 3-74, 6-81, 6-85, 6-89, 9-95)